OILIK je napouštěcí olej s velmi dobrými ochrannými vlastnostmi proti UV záření a s vysoce preventivními účinky. Je založen na bázi přírodních rostlinných olejů, má otevřené póry a schopnost samoregulovat vlhkost. Nátěr odpuzuje vodu a je odolný vůči povětrnostním vlivům a UV záření. OILIK nepraská a neodlupuje se a proto jej lze snadno obnovit dalším nátěrem.

Napouštěcí olej OILIK proniká hluboko do dřeva, uchová ho zdravé a elastické a nedovolí mu vyschnout. Dřevo nadále dýchá a uniká z něj vlhkost. Ošetřené dřevo nebobtná a tolik nesesychá.

Oblasti použití:

Veškeré rozměrově nestálé dřevo ve vnějších i vnitřních prostorách, kde má zůstat zachován jeho přirozený vzhled a je beze styku se zemí: dřevěné šindele, obložení balkónů, zahradní domky, pergoly, ploty, dřevěné rošty, dřevěné obklady, dřevěný zahradní nábytek, atd.

Technické parametry:

vzhled									hedvábný mat

viskozita									35“ DIN 4 mm

hustota	 (transparentní odstín)						0,80 kg/ dm3

spotřeba (v závislosti na stavu povrchu dřeva)				12 - 16 m2/l

počet aplikovaných vrstev							> 1

Doba schnutí

(při 20 °C a cca 50 % relativní vzdušné vlhkosti a rozptýleném slunečním záření)

proti prachu po 8 hodinách; na omak po 12 hodinách; proschnutí po 24 hodinách

Složení

Pojivo		 - sojový olej, lněný olej/saflorový olej, speciální akrylová pryskyřice na bázi sojového oleje.

Pigmenty	 - v závislosti na barevném tónu: zemité pigmenty, saze, oxid titaničitý povrchově upravený, atd.

Přídavné látky      - sójový lecitin, speciální ekologický UV absorbér nerozpustný ve vodě, soli kobaltu, manganu, zinku, zirkonia a

vápníku.

Rozpouštědla	 - odaromatizované uhlovodíky, nepatrné množství (< 5%) terpenů/terpenalkoholů C10/15 bez nutnosti 	značení

Zpracování

Výrobek nevytváří na povrchu film a používá se k ošetření dřeva jako vysoce penetrující základní nátěr pod lazury. Povrch musí být čistý, suchý a zbavený starého nátěru. Vlhkost dřeva 8-16%. Naneste ze všech stran > 1 vrstvu, na exponovaná místa o 1-2 vrstvy navíc. Pro konečnou úpravu ke zvýšení odolnosti povrchu, použijte lazuru CONATO OILAZUR. Aplikujte pomocí lazurovacího štětce nebo válečku s krátkým vlasem (přebytečnou vrstvu setřete ve směru vláken), případně stříkáním nebo máčením. Zamezte vzniku loužiček a nahromadění pigmentu. Není určen na předměty, které jsou v přímém styku s potravinami.

Výrobek se neředí, je připraven k použití! Použité pigmenty ulpívají na dně obalu, proto před každým použitím výrobek důkladně promíchejte, pomocí neošetřeného dřevěného nebo plastového míchadla!!! Pomůcky, podlahu a znečištěné předměty očistěte ředidlem S 6006 nebo C 6000. Smolníky a části dřeva potřísněných pryskyřicí, lze omýt ředidlem C 6000.

Předem vyzkoušejte, aby nedošlo k poškození čištěného předmětu.

Pozn.: Před použitím ošetřete ruce ochranným krémem CONATO DRI, který výrazně zabrání proniknutí lazury do pokožky a zároveň usnadní následné umytí přípravky CONATO COOL.

Balení

0,7 a 2 l plechovka

10 l kbelík s objímkou

# Skladování

# Minimální doba trvanlivosti je 24 měsíců při 20°C v originálním uzavřeném obalu.

Skladování při teplotě vyšší než 30°C může způsobit znehodnocení výrobku.

Doporučené skladování nad 5°C

VOC

Klasifikace dle směrnice EU o rozpouštědlech

Kategorie výrobku:	A/h (RNH)

Maximální prahová hodnota		g/l	750 		platné od 1.1.2010

Maximální hodnota tohoto výrobku	g/l	600

Návod k použití výrobku je vyhotoven na základě zkoušek a zkušeností výrobce. Vzhledem k tomu, že výrobce ani distributor nemají přímý vliv na konkrétní způsob práce, nemohou převzít zodpovědnost za její výsledek. Před použitím doporučujeme výrobek vyzkoušet.